[image: image1.jpg]JIVIPROPAGANDA sri

articulos publicitarios




REALIZACION DEL FOTOPOLIMERO PARA TAMPOGRAFIA

Antes de iniciar el proceso de insolado quitar la protección del fotopolímero.

1)  A partir de una película positiva (o poliéster) con la emulsión del lado de abajo (impresión en espejo) se insola con luz ultravioleta y vacío (los tiempos de exposición varían según el modelo de insoladora), como media se pueden tomar 2 minutos aproximadamente.

2)  Luego se vuelve a insolar con la trama y sin el original por un tiempo aproximado de 1 minuto 45 segundos, siendo muy importante verificar que la emulsión (lado opaco) de la trama esté en contacto con el fotopolímero. 
3)  Una vez insolado se procede al lavado del mismo, con agua tibia y una esponja (4 minutos), este proceso hay que realizarlo deslizando la esponja suavemente sin presionar, y con movimientos circulares, tratando de lavar todo el fotopolímero en forma conjunta y no por sectores.
4)  Una vez lavado se debe retirar el excedente de agua con un papel absorbente (diario), el secado ya sea por medio del horno de la insoladora modelo Poly100 o por medio de un caloventor, se efectuará por un tiempo no menor a 10/15 minutos aproximadamente.
5)  Una vez seco y antes del post-insolado, dejar enfriar el fotopolímero a temperatura ambiente. Luego, sin película, sin trama y sin vacío realizar el post-insolado por aproximadamente 7 minutos.
Recomendaciones importantes:

· La trama no debe exceder la superficie del fotopolímero. Por Ej. si el fotopolímero es de 10x10 cm. la trama debe ser de 9x9 cm.
· Una vez utilizado el fotopolímero guardarlo protegido de la luz para una posterior utilización.

· Los tiempos de insolación deben ser respetados y se basan en nuestros modelos de insoladoras: Poly 100, Insoltampo o 780. 

Ante cualquier duda o comentario comunicarse vía e-mail a: arte@jivi.com.ar
